- Posadzka PCW oznaczona symbolem S.WP w pomieszczeniach laboratoryjnych

Posadzka PCW homogeniczna wykładzina, zgodna z ISO 10581, klasyfikacja obiektowa zgdona z ISO 10874,  wykładzina z rolki spawana w kolorze wykładziny, wywijana na ściany (cokół) – uwaga należy wykorzystać kliny przy zagnięciach. W przejściach drzwiowych nalezy zamontować progi stalowe niwelujące róznicę wysokości. Wykładizna klejona zgodnie z wymaganiami wybranego producenta. Wymagania: antystatyczna, antypoślizgowość min R10, odporność na nogi mebli EN 424, odporność na kółka krzesełek ISO 4918, wgniecenie resztkowe ISO 24343-a, odporność na działanie grzybów i bakterii ISO 846, odporność chemiczna ISO 26987, trwałość kolorów ISO 105-B02

Kolorystyka :

POMIESZCZENIA nr: 0.04.08, 0.04 09, 0.04 07, 0.04 06, 0.04 04, 0.04 05, 0.04 11, 0.04 10, 0. 04 03, 0.04 03, 0.04 02, 0.04 01,

POMIESZCZENIA nr: 1.02 01, 1.02 02, 1.02 03, 1.08 05, 1.08 04, 1.P 42, 1.08 01, 1.08 02, 1.08 03, 1.02 04, 1.11 07, 1.11 05, 1.11 04, 1.11 01, 1.11 02, 1.11 03.

Laboratoria nr: 1. 07 02, 1.07 03, 1.09 02, 1.09 06, 1.09 01, 1.11 09, 1.11 11, 1.11 08, 1.P 01, 1. 09 01,

Laboratoria nr: 2.01 04, 2.01 02, 2. 01 01, 2.01 05, 2.01 08, 2.01 09, 2.01 07, 2.01 10, 2.01 12, 2.01 06, 2. 01 13, 2.01 15, 2. 01 14,

POMIESZCZENIA nr:2.10 25, 2.10 28, 2.10 29, 2.10 27, 2.10 26 1. P 02, 1.P 03, 1.11 06,  0. D 04, 0.D 03, 0. D 05, 0. T 04, 0. A 04 – do 0. A 29, klatki schodowe (uwaga 1 i ostatni stopień w biegu należy wyróżnić inną kolorystyką materiałową min o 2 tony ciemniejszą).

POMIESZCZENIA nr: 2.10 18, 2.10 17. 2.10 16, 2. 10 15, 2.10 19, 2.10 20, 2.10 21, 2.10 21, 2.10 24, 2.10 31, 2,10 22, 2.10 23, 2.10 14, 2.10 13, 2.10 11, 2.10 12, 2.10.10, 2.10.09, 2.10 08.

POMIESZCZENIA nr: 2.10 07, 2.10 06, 2.10 04, 2.10 03, 2.10 02, 2.10 01, 2.06 01.

- Posadzka PCW o polepszonych właściwościach antypoślizgowych oznaczona symbolem S.WPS w pomieszczeniach laboratoryjnych

Posadzka PCW wykładzina podłogowa z cząsteczkami wpływającymi na polepszenie właściwości antypoślizgowych, zgodna z ISO 10581, klasyfikacja obiektowa zgdona z ISO 10874,  wykładzina z rolki spawana w kolorze wykładziny, wywijana na ściany (cokół) – uwaga należy wykorzystać kliny przy zagnięciach. W przejściach drzwiowych nalezy zamontować progi stalowe niwelujące róznicę wysokości. Wykładizna klejona zgodnie z wymaganiami wybranego producenta. Wymagania: antystatyczna, antypoślizgowość min R10,  odporność na nogi mebli EN 424, odporność na kółka krzesełek ISO 4918, wgniecenie resztkowe ISO 24343-a, odporność na działanie grzybów i bakterii ISO 846, odporność chemiczna ISO 26987, trwałość kolorów ISO 105-B02

Kolorystyka :

POMIESZCZENIA nr:  0.D01.1, 0.D01.2, 0.P.01.3, 0.P.01.4, O.K01.6, 0.P.01.5, 0.D.01, 0.A 01.7, 0.D.02, 0.K02.5, 0.D02.1, 0.P02.2, 1. K. 02, 1. K. 01, 1.03 10, 1.03 06, 1.03 02, 1.03 01, 1.03 07, 1. 03 09, 1.03 03, 1. 03 04, 1. 03 05, 1.09 04, 1.09 05,  - pomieszczenia z posadzką o zwiekszonej antypoślizgowości (chropotowatość PCW)

- Posadzka PCW o właściwościach elektrostatycznych oznaczona symbolem S.WPE w pomieszczeniach teletechnicznych

Posadzka PCW wykładzina podłogowa rozpraszająca ładunki elektrostatyczne, zgodna z ISO 10581, klasyfikacja obiektowa zgdona z ISO 10874,  wykładzina z rolki spawana w kolorze wykładziny, wywijana na ściany (cokół) – uwaga należy wykorzystać kliny przy zagnięciach. W przejściach drzwiowych nalezy zamontować progi stalowe niwelujące róznicę wysokości. Wykładizna klejona zgodnie z wymaganiami wybranego producenta. Wymagania: antystatyczna, antypoślizgowość min R9, odporność na nogi mebli EN 424, odporność na kółka krzesełek ISO 4918, wgniecenie resztkowe ISO 24343-a, odporność na działanie grzybów i bakterii ISO 846, odporność chemiczna ISO 26987, trwałość kolorów ISO 105-B02

Kolorystyka :

POMIESZCZENIA nr:  -1.T 13, -1.T 09, -1.T 02, -1.T 03, -1.T 08, 0. T 05, 0. T 03, 0. T 02, 1. T 03, 1. T 01, 1. T 02, 2. T 03, 2. T 01, 2. T 02, 3.1. T 01, 3.1 107